# Description pour cahier des charges 2020

### DuPontTM Airguard® Reflective E

## Description

### Ecran pare vapeur souple (DuPontTM Airguard® Reflective E 8314 X) d’un poids de 122 g/m2 en 100 % polyolefine constitué d’un composite DuPont Typar en polypropylène, d’un polyéthylène et d’un film d’aluminium. Le pare vapeur est étanche à l’air et très étanche au passage de la vapeur d’eau avec une valeur Sd de 2400 m. Grâce à sa structure en Typar, il est très résistant mécaniquement.

La DoP (déclaration de performance) est disponible sur le site internet : www.construction.tyvek.fr

## Référence : 8314 X

## Dimensions et poids

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids | EN 1849-2 | g/m2 | 122 |
| Dimensions : longueur x largeur |  | m | 50 x 1,50 |
| Epaisseur totale | EN 1849-2 | mm | 0,310 |

## Caractéristiques techniques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la traction longitudinale | EN 12311-2 | N/5 cm | 180 |
| Résistance à la traction transversale | EN 12311-2 | N/5 cm | 160 |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinale | EN 12310-1 | N | 250 |
| Résistance à la déchirure au clou transversale | EN 12310-1 | N | 280 |
| Résistance à la température |  | C | -40° à + 80° |
| Résistance feu | EN 11925-2 |  | E |
| Valeur Sd | EN ISO 12572 | m | 2400 |
| Etanche à l’air |  |  | Oui |
| Etanche à l’eau | EN 1928 (A) |  | Oui |

## Caractéristiques techniques additionnelles

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur Nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissivité | Méthode DuPont |  | 0,05 |
| Valeur de résistance thermique R avec une cavité de 25 mm (flux horizontal) | EN ISO 6946 (calculé) | m²K/W | 0,66 |
| Valeur de résistance thermique R avec une cavité de 25 mm (flux vertical) | EN ISO 6946 (calculé) | m²K/W | 0,45 |

Garantie (voir les conditions sur le site internet) : 25 ans.

Conforme aux exigences du DTU 31.2

## Mise en œuvre

Ecran pare vapeur souple (DuPontTM Airguard® Reflective E 8314 X) doit être posé avec la face métallisé vers l’intérieur du bâtiment. Conformément à la norme l’espace entre l’écran et la finition intérieure doit être de 25 mm minimum.

Pour garantir l’étanchéité à l’air de la construction, nous vous conseillons d’utiliser les accessoires DuPont pour les recouvrements et jonctions du pare vapeur.